## Slide 1
Gripper1
Optical chopper
Optical encoder
(LED/Si photodiode)
Hall sensor
Gripper3
Gripper2
Magnet rail
Magnetic coupled drive

## Slide 2
Si photodiode
LED
Magnet rail
Magnet gear
Ring magnet
YBCO ring
Shaft connected to the rotary and linear feedthrough
Axis of rotation

## Slide 3
Si photodiode
LED
Magnet rail
Magnet gear
Ring magnet
YBCO ring
Shaft connected to the rotary and linear feedthrough
Axis of rotation
Rotor gripper
Connected to a linear actuator
Cryogenic Hall sensor

## Slide 4
Cryogenic stepping motor
Arm to grab the rotor

## Slide 5
ステッピングモータ（phytron）
アルミ治具
アルミシャフト
（１本は一部スレッド付）
ベローズ
アルミホルダーアーム
アルミ・アルミに
MoS2のコーティング
Stycastで接着
熱アンカー用プレート

## Slide 6
かみ合わせ部分
  超伝導体
回転子
固定子
保持機構（×３）

## Slide 7
保持機構
(x3)
永久磁石
サファイア（半波長板）
アルミホルダー
ステッピングモータ（phytron）
アルミ治具
アルミシャフト
（１本は一部スレッド付）
ベローズ
アルミホルダーアーム
ベアリング
アルミ・アルミに
MoS2のコーティング
Stycastで接着
熱アンカー用プレート
Launch lock機能は含まず。
φ120

## Slide 8
かみ合わせ部分
  超伝導体
材料は全てアルミを予定しているが、渦電流による発熱が懸念されるので、できれば熱伝導性の高い非金属材料を使いたい。

## Slide 9
The magnet rotor is levitating.
The grippers are holding the rotor.

## Slide 10
14.5Hz
23.5Hz
Baseline — (run013)
External excitation by hand — — —
(run010, run011, run012)
Baseline —
External excitation by hand — — —

## Slide 11
Baseline —
Levitation without external excitation —
14.5Hz
23.5Hz
Baseline —
External excitation by hand — — —

## Slide 12
Baseline —
Levitation without external excitation —
Baseline —
External excitation by hand — — —

## Slide 13: これまでの実験履歴
2015-3-19： 最初のLN２→ 物理学会発表
2015-4-3： 学会後にもう一度LN２試験
2015-9-5： EUCAS2015直前にかたざさんCryostatで試験（HTS〜30K）

## Slide 14
20150905_SMBBBM_30K
run019_LEDSN002

## Slide 15
20150905_SMBBBM_30K
run019_LEDSN003

## Slide 16
20150905_SMBBBM_30K
run019_LEDSN004

## Slide 17
20150905_SMBBBM_30K
run019_LEDSN002,3,4
Bias = 1.7 V, 13 μA
Bias = 2.2 V, 18 μA

## Slide 18
20150905_SMBBBM_30K
Run014, 18, 21の平均
2015-9-1 and afterwards (before EUCAS) first cryostat run data |  |  |  |  | 
 | a0 | a1 | f0 | t0 | comment
run011 |  |  |  |  | 
run012 |  |  |  |  | 
run013 |  |  |  |  | 
run014 | 0.001318791 | 0.000222208 | 3.596008855 | -4892.368292 | rot_freq < 1Hz
run015 |  |  |  |  | 
run016 |  |  |  |  | 
run017 |  |  |  |  | 
run018 | 0.001236772 | 0.000225912 | 3.864535984 | -5746.543993 | rot_freq < 1Hz and time > 20 sec
run019 |  |  |  |  | 
run020 |  |  |  |  | 
run021 | 0.00122607 | 0.000199818 | 1.766344849 | -3202.398828 | rot_freq < 1Hz and time > 20 sec
 | 0.001260544 | 0.000215979 |  |  | 
 | 5.07263E-05 | 1.41184E-05 |  |  | 

## Slide 19
ΔB/B〜2%
Angle [degs]
B-field [kG]